PERMANENT JEWELLERY WELDER SETTINGS GUIDE FOR JUMP RINGS

| Recommended Joule setting based on metal type and thickness |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAUGE | MM | SILVER 925 | 14ct Gold Filled | SOLID 9ct | SOLID 18ct | Platinum | Stainless Steel | Copper |
| 26 | 0.40 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 24 | 0.51 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 22 | 0.64 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| 21 | 0.72 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 15 | 14 |
| 20 | 0.81 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 18 | 15 |
| 18 | 1.02 | 15 or 10 3 sides | 15 3 sides | 11 3 sides | 10 3 sides | 11 | 22 | 20 |
| 16 | 1.29 | 15 3 sides | 20 3 sides | 13 3 sides | 12 3 sides | 12 3 sides | 24 | 22 |
| 14 | 1.63 | 20 3 sides | 22 3 sides | 15 3 sides | 14 3 sides |  |  |  |

Note this guide is to be used as a reference only as settings may be affected by:

- Type of welder being used

- Welding with or without Argon gas

- Alloy composition of the metal

- Sharpened Electrode